Сводная таблица находок кольчужных колец в Гарнизоне Бирки.

Раскопки Stolpe 596: 1874	
Номер находки	внешний диаметр	толщина проволоки	вес	кол-во	способ изготовления	сечение	
---	12,9	4	0,4	1	---	Круглое?	
Stolpe59642	11,2	1,2	0,43	1	Клепаное	Круглое	
Stolpe59643	12,3	3,1	0,65	1	Клепаное?	Круглое	
Stolpe59644	11,7	2,2	0,5	1	Клепаные	Круглое	
Stolpe59645	15	2,8	0,7	1	Клепаное?	Эллипс	
---	12,5	1,8	-	1	---	Круглое	
Stolpe59647	12,5	2,3	0,6	1	Сварное	Овальное	
Stolpe59648	13,3	3	0,4	1	Сварное	Плоское	
Stolpe59649	17	3,8	1,2	1	Клепаное	Плоское	
Stolpe5966410	11,5	3,2	0,4	1	Сварное	Плоское	
Stolpe596101b	13,5	2,8	5,6	6-7	Спекшиеся	---	
---	12,2	2,8	26,3	20	Спекшиеся	---	
---	11,5	3	13,1	15	Спекшиеся	---	
---	11	2,3	11,3	10	Спекшиеся	---	
Раскопки Arbman: 1934	
Номер находки	внешний диаметр	толщина проволоки	вес	кол-во	способ изготовления	сечение	
Arbman1934371	11,5	1,6	0,3	1	Клёпаные	Круглое	
---	14,2	3,1	9	10		Плоское	
---	12,9	2,9	3,3	6		Плоское	
Arbman1934374	8,5	2	0,9	2	Сварные	Круглое	
Arbman1934375	10,2	2,1	0,9	2	Клепано-сварные	Эллипс	
Arbman1934301	12,1	1,9	6,4	9	Спёкшиеся	Круглое	
---	---	1,5	---	2	Фрагмент	Круглое	
---	---	---	5,5	5		Круглое	
Arbman19341862	11	1,3	2,7	8	4  клепаных + 4 сварных	Круглое	
Arbman19341864	11,3	1,7	1,2	3	2 клёпаных +
1 сварное	Круглое	
---	10,7	1,8	0,5	2	1 клепаное + 1 сварное	Круглое	
Arbman19341866	11,8	2,3	1	2	Клепаное	Круглое	
---	11,8	2,3	0,5	1	Клепаное	Круглое	
---	9,8	1,3	0,9	2	Клепаное + сварное	Круглое	
---	9	1,8	0,1	1	Сварное	Круглое	
---	9	1,8	0,2	1	Клепаное	Круглое	
---	8,3	2,1	0,5	2	Клепаное + сварное	Круглое	
---	8,3	1	0,2	2	Клепаное + сварное	Круглое	
---	11,2	1,9	0,1	1	Сварное	Круглое	
Arbman1934401	11,2	2	0,4	1	Сварное	Круглое	
Arbman1934402	11,7	2,1	0,4	1	Клепаное	Круглое	
Arbman1934403	10,1	1,9	0,2	1	Клепаное	Круглое	
Arbman1934404	11,8	2,2	0,4	1	Клепаное	Круглое	
Arbman1934283	9,2	1,9	0,9	3	Клепаное + сварное	Круглое	
Arbman1934284	11,9	1,7	0,5	1	Клепаное	Круглое	
---	13,6	2,1	2,6	3		Круглое	
Garnisonen 1998, Up. Adelso sn Bjorko, RAA 35	
Номер находки	внешний диаметр	толщина проволоки	вес	кол-во	способ изготовления	сечение	
---	10	3,3	18,3	45	Клепаные или сварные	---	
Garn981085	11,8	1,7	0,6	1	Клёпаные	Круглое	
Garn981149	9,8	1,8	1,2	3	Клёпаные + сварные	Круглое	
Garn981252	9,8	1,3	0,4	1	Клёпаные	Круглое	
---	19,2	3,3	18,4	15		Круглое	
Garn981368	9,8	2,1	2,1	7	Сварные + клепаные	Круглое	
---	12	2	---	---	Спекшиеся	Круглое	
Garn981596	9	1,5	1	3	1 клепаное +  2 сварных	Круглое	
Garn981597a	9,2	1,7	0,5	2	Сварные	Круглое	
Garn981597b	12,5	2,1	1,2	2	---	Круглое	
Garn981378	9,5	1,6	0,7	2	Сварное + клёпаное	Эллипс	
Garn981461	11,2	1,8	1	2	2 клёпаных	Круглое	
Garn981173	11,1	1,4	0,5	1	Клёпаное	Круглое	
Garn981430	9	1,7	0,4	1	Клепаное	Круглое	
Garn981021	9,2	1,6	0,5	2	Сварное + клепаное	Круглое	
Garn981060	8,6	1,2	0,4	2	2 сварных	Круглое	
Garnisonen 1999, Up. Adelso sn Bkorko, RAA 35	
Номер находки	внешний диаметр	толщина проволоки	вес	кол-во	способ изготовления	сечение	
Garn993777	9	1,5	0,5	1	Сварное	Круглое	
Garn993671	9	1,5	1	3	1 клёпаное + 2 сварных	Круглое	
Garn993697	9,1	1,6	0,4	1	Вареные	Круглое	
Garn993748	10	1,5	0,7	2	Клёпаные + сварные	Круглое	
Garn994790	9,1	1,5	0,3	1	Сварные	Круглое	
Garnisonen 2000, Up. Adelso sn Bkorko, RAA 35	
Номер находки	внешний диаметр	толщина проволоки	вес	кол-во	способ изготовления	сечение	
Garn006021	10	1,5	0,7	2	Клёпаное + сварное	Круглое	
Garn004616	7,8	1,9	1,3	3	1 клёпаное + 2 сварных	Круглое	
Garn004620a	9,6	1,9	2,8	7	3 клёпаных + 4 сварных	Круглое	
Garn004620b	11,1	1,9	0,6	1	Клёпаное	Круглое	
Garn005447	9	1,2	0,8	2	Сварные	Круглое	
Garn004373	9	1,2	0,7	2	Сварное + клёпаное	Круглое	
Garn006031	9,2	1,3	1,5	5	4 сварных + 1 клёпаное	Круглое	
Garn005447	8,9	1,1	1,1	3	Сварные	Круглое	
Garn004039	9,2	1,6	0,5	1	Сварное	Круглое	
Garn005534	9,2	1,9	0,5	1	Сварное	Круглое	
Garn004474	15	1,8	0,8	1	Штампован.	Плоское	
Garn004378	17	2,8	1,3	1	Штампован.	Плоское	
Garn005615	9,6	2	0,9	2	Сварные	Круглое	
----	-	-	-	-	---	Круглое	
Garn006597	10,8	2,2	0,4	1	Сварное	Круглое	
Garn006777a	9	1,4	0,7	2	Клёпаное +
сварное	Круглое	
---	16	3,5	3,4	2	Штампованное	Округлое?	
Ga006853	11,4	1,9	0,5	1	Клёпаное	Круглое	
Garn006792a	9,5	1,6	1,2	3	1 клёпаное + 2 сварных	Круглое	
Garn006792b	13,7	2,6	0,7	1	Сварные	Круглое	
Garn005924	10,1	1,6	0,3	1	Клёпаное	Круглое	
Garn00?	9,1	1,5	1,8	4	2 сварных	Круглое	
Garn?a	8,7	1,6	1,2	4	2 клёпаных + 2 штампов.(?)	Круглые
+
плоские	
Garn?b	15	2,5	3,5	1		Круглое?	
Garn005375	11,1	2,1	0,3	1	Сварное	Круглое	
Garn004309	9,1	1,4	0,7	3	1 клепаное + 2 сварных	Круглое	
Garn005453	9,7	1,6	0,4	1	Сварное	Круглое	
Garn004592	9,2	1,9	5,8	6	Спекшиеся	Круглое	
Garn004623	10,3	2,1	5,5	7	Спекшиеся	Круглое	
Garn004791	9,1	1,5	0,4	1	Сварное	Круглое	
Garn005319	9,3	1,7	0,4	1	Сварное	Круглое	
Garn005079	10,4	2,1	0,3	1	Сварное	Круглое	
Garn006041	9,6	1,5	O,6	1	Сварное	Круглое	
Garn004622	9,4	1,4	0,4	1	Сварное	Круглое	
Garn004804	9	2	2,4	4		Круглое	
Garn005063	9	1,7	0,4	1	Сварное	Круглое	
Garnisonen 2001, Up. Adelso sn Bkorko, RAA 35	
Номер находки	внешний диаметр	толщина проволоки	вес	кол-во	способ изготовления	сечение	
Garn	11,4	1,5	2,5	6	4 клёпаных
+ 2 сварных	Круглое	
Garn	9	1,4	0,3	1	Сварное	Круглое	
Garn011878	9,1	1,6	0,4	1	Сварное	Круглое	
Garnisonen 2002, Up. Adelso sn Bkorko, RAA 35	
Номер находки	внешний диаметр	толщина проволоки	вес	кол-во	способ изготовления	сечение	
Garn022346	11	2	0,4	1	Просечное	Овальное